QT-6010 胶带保持力试验机

操作说明书

一. 概要:

本机用於胶带粘著之静态负荷试验，以了解成品粘著力在一定荷重下所能保持之

时间，藉以评估胶带之耐久性与使用寿命。

二. 操作程序:

1、将本机置於坚固的桌面，机台保持水平的状态。

2、按下计时器之RESET键使其归零。

3、所需测试之胶带取一定长度，置於所附之试验片上，试验片为#304镜面钢板制

成，再用钢板清洁剂擦净。

使用QT-6020滚轮机辗压，使胶带均匀粘着于试验片上(一般为1"×1")，此法准备十

组试验片。

4、将粘着好胶带之粘着片10组，分别挂于试验机内之挂钩上。

5、取砝码10个分别吊挂于试验片上的胶带下方的连接片，于吊挂之同时计时器之

开关自动开始计时，各计时器之电源独立。

6、当胶带脱落后，自动停止计时并保留已测试时间，读取胶带保持粘着时间。

7、每次试验前，务必注意将计时器归零。

三、连接图：

四、注意事项:

1、机台应保持水平及稳固。

2、本机使用之标准砝码为1KG

3、胶带粘於试验片上应平稳、均匀，以免影响测试精度。